Общие способы получения металлов. Общие научные принципы химического производства (на примере промышленного получения чугуна и стали).

Общие способы получения металлов.

Природные соединения металлов:

| хлориды | сильвинит КСl ∙ NaCl, каменная соль NaCl; |
| --- | --- |
| сульфиды | серный колчедан FeS2, киноварь HgS, цинковая обманка ZnS; |
| карбонаты | мел, мрамор, известняк СаСО3, магнезит MgCO3, доломит CaCO3 ∙ MgCO3; |
| сульфаты | глауберова соль Na2SO4 ∙ 10 H2O, гипс CaSO4 ∙ 2Н2О; |
| оксиды | магнитный железняк Fe3O4, красный железняк Fe2O3, бурый железняк Fe2O3 ∙ Н2О. |
| нитраты | чилийская селитра NaNO3; |

Минералы и горные породы, содержащие металлы и их соединения и пригодные для промышленного получения металлов, называются рудами.

Отрасль промышленности, которая занимается получением металлов из руд, называется металлургией.

Способы получения металлов из руд.

1. Электрометаллургический способ - это способы получения металлов с помощью электрического тока (электролиза). Этим методом получают алюминий, щелочные металлы, щелочноземельные металлы.

При этом подвергают электролизу расплавы оксидов, гидроксидов или хлоридов:

NaCl (расплав) ( Na+ + Cl-

катод  Na+ +  e ( Na0     ¦ 2

анод    2Cl-  - 2e  ( Cl20 ¦ 1

суммарное уравнение: 2NaCl (распл.) – (э.ток)( 2Na + Cl2

Современный  способ получения алюминия был изобретен в 1886 году. Он заключается в электролизе раствора оксида алюминия в расплавленном криолите. Расплавленный криолит растворяет Al2O3, как вода растворяет сахар.

Al2O3 (расплав) ( Al3+ + AlO33–

катод                   Al3+ +3e ( Al 0              ¦ 4

анод    4AlO33– –12 e ( 2Al2O3 +3O2  ¦ 1

суммарное уравнение: 2Al2O3(распл.) – (э.ток)( 4Al + 3O2 .

2. Пирометаллургический способ - это восстановление металлов из их руд при высоких температурах с помощью восстановителей: неметаллических: кокс, оксид углерода (II), водород; металлических: алюминий, магний, кальций.

| Алюмотермия: Fe+32O3 +2Al = 2Fe0 + Al2O3 | Получают железо, хром. |
| --- | --- |
| Восстановление оксидов металлов водородом (водородотермия): Cu +2O + H2 –(t)( Cu0 + H2O | Получают малоактивные металлы – медь, вольфрам. |
| Получение чугуна: В вертикальной печи кокс окисляется до СО, затем происходит постепенное восстановление железа из руды: | 3Fe2O3 + CO –(t)( 2Fe3O4 + CO2 , Fe3O4 + 4CO –(t)( 3FeО + 4CO2 FeO + CO –(t)( Fe+ CO2 |
| Восстановление углём (коксом): ZnO + C –(t)( Zn + CO | Получают цинк, никель. |

3. Гидрометаллургический способ основан на растворении природного соединения с целью получения раствора соли этого металла и вытеснением данного металла более активным. Например, руда содержит оксид меди и ее растворяют в серной кислоте:    CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O, затем проводят реакцию замещения:

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu.

Таким способом получают серебро, цинк, молибден, золото, ванадий.

Если для восстановления требуется оксид металла, то в процессе переработки сначала получают оксид:

а) из сульфида – обжигом в кислороде: 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2

б) из карбоната – разложением: СаСО3 –(t)( СаО + СО2

Чугун и сталь.

Производство железа основано на карботермическом восстановлении оксидных металлсодержащих руд.

1) Сульфидные и другие руды вначале подвергают окислительному обжигу:   4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2.

2)Восстановление оксидных руд осуществляется в доменных печах, при этом протекают следующие реакции:

3Fe2O3 + CO –(t)(CO2 + 2Fe3O4,

Fe3O4 + CO–(t)(CO2 + 3FeO,

FeO + CO–(t)(CO2 + Fe

или  FeO + C –(t)(CO + Fe.

Полученное железо насыщено углеродом.

3)Затем происходит «выжигание» углерода в сталеплавильных или конверторных печах с образованием стали.